| Composite slange i polypropylen. Let og fleksibel slange til mineralske olieprodukter og lettere kemikalier, type GGE med galvaniserede spiraler. |  |
| --- | --- |
| Composite slanger udmærker sig ved at være lette, meget fleksible og have en lang levetid. Slangerne leveres kun færdigpresset med fittings, typisk udv. BSP gevind, hvorpå der kan monteres TW-koblinger, kamkoblinger, storzkoblinger etc. Kan også leveres med BSP omløber eller med drejbare DIN-flanger, og på bestilling i dim. 6”-8”-10” Fittings-materiale : Stål, rustfrit stål eller ALU Slangerne kan leveres med eget navn/logo påtrykt (ved min. 30 mtr.), og der kan produceres mange forskellige varianter, med inder-liner i f.eks. PTFE og med spiraler i rustfri stål eller ALU. |
| BS nr. Indvendig dia. mm. Max længde Arb. Tryk bar Bøjnings radius mm. Vægt kg/mtr 26-025 1” (25 mm) 35 mtr 14 68 0,75 26-032 1 ¼” (32 mm) 35 mtr. 14 74 0,97 26-038 1 ½” (38 mm) 35 mtr. 14 105 1,30 26-050 2” (50 mm) 35 mtr. 14 190 2,01 26-075 3” (75 mm) 35 mtr. 14 290 3,40 26-100 4” (100 mm) 35 mtr. 14 320 5,95 |

# Text boxes

- Indv./udvendig Polypropylen

- Spiraler indv./udvendig galvaniseret stål

- Temperaturområde:  -20° C / +100° C